http://www.kobe-kosen.ac.jp/activity/publication/kiyou/Kiyou11/Data/Vol50Paper087_092.pdf

M-39

=========================[ 2020/05/28 15:53:47
#1
はじめに 身近なプラズマと聞くと，

蛍光灯やプラズマディスプレイパネルが連想される．

これらのプラズマは，

低気圧プラズマ，

低温プラズマ，

あるいは弱電離プラズマに分類される．

低気圧プラズマの実験を行うには，

真空容器，

真空ポンプ，

および真空計測器具などの設備が必要となる．

これらの機器は一般的に高価であるため，

実験をスタートするにはまとまった予算が必要になる．

いっぽう，

大気圧で生成できるプラズマは，

高気圧プラズマあるいは熱プラズマと呼ばれる．

大気圧下では粒子密度が非常に高いことから，

電子，

イオン，

および中性粒子間の相互衝突が盛んになり，

プラズマの温度が高温になることが知られている．

高気圧プラズマの実験には，

真空関連機器が不要であるためコストや機器の設置面積を削減できる．

さて近年では，

“大気圧”で生成できる“低温プラズマ”という一見矛盾するようなプラズマ応用の研究が盛んである．

この種のプラズマは，

大気圧下にて%%パルス放電を行うことで電子のみが高温となり，

イオンおよび中性粒子は低温のままであることが特徴である．

電子温度が高いため化学反応性が高く，

材料表面の有機汚れ除去や医療器具の滅菌への応用が研究されている．

たいていはヘリウムやアルゴンなどの希ガスに誘電体%%バリア放電を施すことにより，

大気圧低温プラズマを発生することが多い．

2005年にドイツのM.

Teschkeは，

石英管を誘電体に使用しヘリウムガスを導入した大気圧バリア放電により，

低温プラズマジェットが生成できることを報告した(1)．

この報告の後，

国内外を問わず大気圧低温プラズマジェットの応用研究が活発化した(2)-(5)．

大気圧低温プラズマジェットの特徴は，

大気圧で生成できるため高価な真空設備が不要であることに加え，

プラズマ流が低温であるため照射対象物に熱負荷を与えないことが挙げられる．

これにより，

液中滅菌や人体の消毒への利用も可能となる．

筆者らは，

低温プラズマの実験を可能な限り簡単に開始することを目的として大気圧低温プラズマジェットデバイスの作製を行った．

真空設備が不要であることでコストを大幅に削減できているが，

プラズマを点けるための高電圧電源は必須である．

我々は，

乾電池を利用した高電圧電源を使用して大気圧低温プラズマジェットを発生することに成功し，

電源の準備に要する費用も削減することができた．

本報告では，

筆者らが作製した大気圧低温プラズマジェットデバイスの作例と，

このデバイスを用いて行った実験をいくつか紹介する．

#2

2.プラズマジェットデバイスの準備
大気圧プラズマジェットデバイスを作製するにあたり，

準備するものはおよそ(1)プラズマジェットノズル，

(2)高電圧電源，

および(3)原料ガス(配管も含む)である．

筆者らが使用したものを以下に説明する．

2.1プラズマジェットノズル 筆者らは，

国内外で広く研究されている誘電体バリア放電方式の大気圧プラズマジェットノズルを作製した(6),

(7)．

図1に，

大気圧プラズマジェットノズルの概略を示す．

石英管は内径および肉厚が小さいものを選定し，

投入電力を小さくした．

本研究では，

株式会社藤原製作所(http://www.

fujiwara-sc.

co.

jp/index.

html)の石英管#1を使用した．

内径および肉厚はそれぞれ1.5 mmおよび0.6 mmである．

原料ガスにエネルギーを付与する電極は，

石英管内部に導入した．

これは，

電源からのエネルギーを原料ガスに直接供給するためである．

接地電極は，

銅製シートを石英管の外側に円筒状に巻きつけた．

接地電極の幅は5 mmである．

石英管は，

両電極の短絡を防ぐ誘電体バリアとして作用する．

なお，

高電圧電源の出力電圧に余裕がある場合は，

国内外の他の研究に見られるように高電圧電極および接地電極の双方を石英管の外側に巻きつけてもプラズマを生成することができる．

2.2高電圧電源 大気圧プラズマの実験を始めるに当たり，

準備にもっとも苦心するものが高電圧電源であろう．

国内外の研究では，

大気圧プラズマジェットの発生に電圧10 kVおよび周波数10 kHzの低周波高電圧電源を使用している．

しかしながら，

これらの電源は高価であり簡単に準備するには敷居が高い．

また，

大気圧プラズマジェットデバイスを災害現場などで使用することを想定すると，

固定電源ではなく持ち運び可能な電源であることが望ましい．

そこで筆者らは，

簡単な素子で構成できる乾電池方式の高電圧モジュレータを選択した．

図2に，

本研究で使用した高電圧モジュレータを示す．

これは冷陰極管を点灯させるための小型インバータである．

共振トランスとコンデンサの共振現象を利用し，

乾電池からの直流12 Vを交流高電圧に変換するものである．

部品点数が少ないので自作が可能であるが，

筆者らは秋月電子通商(http://akizukidenshi.

com/catalog/default.

aspx )にて完成品を購入した．

価格は700円であった．
@@@
しかしながら，

2011年10月現在，

販売リストにあがっているものは若干仕様が変更になっている．

また，

検索エンジンで“冷陰極管インバータ”と検索すれば，

他の候補がいくつかヒットする.

2.3原料ガスおよび配管 低電力で大気圧グロー放電を安定に発生するには，

希ガスを使用するほか手立てはない．

代表的なプラズマ原料ガスとして，

ヘリウムおよびアルゴンが挙げられる．

本実験装置では，

乾電池電源であるためプラズマへの大きな電力の投入は期待できない．

したがって，

多少高価であっても安定にプラズマを生成できるガスを選ぶ必要がある．

ヘリウムは，

電離電圧が24.5 eVおよび直下の準安定電圧が20.6 eVである(8)．

いっぽう，

アルゴンは電離電圧15.8 eVおよび準安定電圧11.5 eVである．

電離電圧のみを比較すればアルゴンの方が低い値であるが,

電離電圧と準安定電圧の差はアルゴンが4.3 eVであるのに対しヘリウムは3.9 eVである．

つまり，

いったんプラズマが点火しさえすれば，

ヘリウムの方が小さいエネルギーの付与で電離状態を維持することが可能である．

そこで本実験装置では，

ヘリウムガスを使用することにした．

ガスボンベからプラズマジェットノズルまでの配管には，

ビニールチューブを使用した．

3.大気圧低温プラズマジェットデバイスの評価方法本実験で作製した大気圧低温プラズマジェットの性能を評価した．

以下に評価方法を示す．

3.1電気的特性の評価 電極への印加電圧および電流は，

図3に示す回路で計測した．

電極への印加電圧V1は，

抵抗R1=100 MΩおよびR2=100 kΩにより１/1000に抵抗分圧してオシロスコープ(DS-5104，IWATSU)で記録した．

また，

電流は抵抗R3=100 Ωにおける電圧降下V2から得た．

プラズマへの投入電力は，

V-Qリサジュー図形から概算した．

V-Qリサジュー図を得る場合，

図3のR3をキャパシターCLに置き換えた．

CLは主放電ギャップと直列に接続されている．

そのため，

CLの電荷が主放電ギャップ間の移動電荷に一致する．

なお，

CLは主放電ギャップの等価静電容量よりも十分大きい値のものを使用することが条件である．

#3 プラズマの発光からは，
3.2光学的特性の評価 プラズマの発光からは，

プラズマ中の活性種の情報を得ることができる．

本実験では，

USBでPCと接続できる小型のファイバマルチチャンネル分光計(USB2000，Ocean Optics)を使用した．

なお，

検出用の光ファイバーは，

図4のようにいくつかの位置に設置し，

各部における活性種の量を評価した．

3.3固体表面への照射効果 大気圧プラズマの固体への照射効果では，

固体表面上の有機物の分解および親水基の生成が考えられる．

本実験では固体材料としてアルミニウム，

アクリル，

および高結晶性グラファイト(サーモグラフィティクス)へプラズマを照射した．

各試料へのプラズマ照射は，

図5に示すように試料を1 mm/sでスライドさせて全面が均一に処理されるようにした．

アルミニウムおよびアクリルについては，

水滴の接触角度を計測することで親水化の有無を評価した．

また，

高結晶性グラファイトはX線光電子分光法(X-Ray Photoelectron Spectroscopy: XPS)による分析により，

表面の官能基の評価を行った．

3.4液体への照射効果 大気圧低温プラズマは，

指で触れられるほど低温であることが特徴である．

この特徴を利用すれば，

液体への直接照射も可能である．

本実験装置では，

水溶性有機物であるメチレンブルーの水溶液にプラズマを照射し，

青色を呈するメチレンブルーが透明に変化するか否かを評価した．

図6に，

メチレンブルー分解実験の概略を示す．

10 mm×10 mm×50 mmの標準ガラスセルにメチレンブルー水溶液試料を40 mmまで貯めた．

メチレンブルー水溶液の初期濃度は3 mg/lとした．

プラズマジェットノズルは，

ガラスセルのトップから5 mmの位置に設置した．

水溶液試料の脱色の評価は吸光光度法で行った．

同図に示すように，

ガラスセルに強度I0の可視光を入射させると，

メチレンブルーによって光の吸収が行われ，

強度Iの光が通過する．

ランベルト－ベールの法則から，

水溶液の吸光度Aは次式で表わされる(9)．

cLIIAε==010log (1)ここで，

εはモル吸光係数，

cは水溶液の濃度，

およびLは光路長10 mmである．

式(1)から，

水溶液濃度と吸光度は比例関係が成立している．

したがって，

吸光度を計測することで水溶液試料の濃度を評価することが可能である．

吸光光度法に使用される可視光源は，

マルチカラーLEDを用いた電子工作で簡単に作製した．

メチレンブルーは，

赤色の光を吸収する特性があるため，

波長600 nmから650 nm付近の吸光度の変化に注目すればよい．

4.実験結果 本実験で作製したプラズマジェットの電気的および光学的特性を評価し，

固体および液体への照射実験を行った結果を以下に示す．

4.1プラズマジェットの発生 本デバイスで発生させたプラズマジェットの様子を図7に示す．

  同図のように，

12 Vの入力電圧を用いたものであるにもかかわらず，

ノズルから大気中にプラズマ流が噴き出していることがわかる．

なお，

この写真では定常的にプラズマが生成されているように見えるが，

実際はプラズマの塊が弾丸のように連続的に射出される形でプラズマが生成されているようである(1)．

4.2放電時の電圧・電流波形 図8に，

プラズマ生成時の電極電圧および電流の代表的な波形を示す．

直流12 Vの入力電圧に対して，

振幅600 Vおよび周波数29 kHzの低周波交流電圧が電極に印加されていることがわかる．

電流波形は，

電圧の極性によって値が異なっていることがわかる．

正極性時の電流は5 mAであり，

負極性の電流は1 mAである．

この違いは，

石英管内での放電形態がコロナ放電であることに起因する．

正針コロナは，

コロナ開始電圧が高いもののコロナが進展しやすいために電流値は大きい．

いっぽう，

負針コロナは，

コロナ開始電圧は低いがコロナが進展しにくいため電流値は小さくなる．

また，

プラズマは電流が流れている期間に生成されていると考えられるため，

4.1で説明したとおりプラズマは弾丸のように射出されていることになる．

]XXX

------------------------------------------ [resource] 20200526_153656
#%Plasma-Driven Catalysis	keyword	青２
%%flexibility to be scaled up and down	notice	緑４
#2	location number	青２ / オレンジ色１

1	([^\d])(\.|\,)	$1$2\n\n

/ ------------------------------------------ [resource] 20200526_153656 /